附件2

2023年惠州市食品相关产品监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于惠州市食品相关产品监督抽查，监督抽查产品范围为惠州市生产、销售的奶瓶、奶嘴、婴幼儿塑料餐饮具、食品用塑料容器、食品用塑料膜（袋）、密胺餐具、一次性塑料餐饮具、食品用金属制品、电热电动食品加工设备、食品用纸包装、容器等制品、塑料编织袋、洗涤剂、压力锅、一次性竹筷子、工业和商用电热食品加工设备等。

2 检验依据

GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》

GB 4806.2-2015《食品安全国家标准 奶嘴》

GB 4806.5-2016《玻璃制品》

GB 4806.6-2016 《食品安全国家标准  食品接触用塑料树脂》

GB 4806.7-2016《食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品》

GB 4806.8-2016《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》

GB 4806.9-2016《食品安全国家标准  食品接触用金属材料及制品》

GB 4806.10-2016《食品接触用涂料及涂层》

GB 4806.11-2016《食品接触用橡胶材料及制品》

GB 9683-1988《复合食品包装袋卫生标准》

GB 9685-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》

GB 14930.1-2015《食品安全国家标准 洗涤剂》

GB/T 9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》

GB/T 10003-2008《普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP（薄膜》

GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合》

GB/T 8946-2013《塑料编织袋通用技术要求》

GB/T 18006.1-2009《塑料一次性餐饮具通用技术要求》

GB/T 18192-2008《液体食品无菌包装用纸基复合材料》

GB/T 18454-2019《液体食品无菌包装用复合袋》

GB/T 18706-2008《液体食品保鲜包装用纸基复合材料》

GB/T 19741-2005《液体食品包装用塑料复合膜、袋》

GB/T 27589-2011《纸餐盒》

GB/T 27590-2011《纸杯》

GB/T 27591-2011《纸碗》

QB/T 1871-1993《双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋》

QB/T 2357-1998《聚酯（PET（无汽饮料瓶》

QB/T 2460-1999《聚碳酸酯（PC）饮用水罐》

BB/T 0002-2008《双向拉伸聚丙烯珠光薄膜》

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第一部分：通用要求》

GB 4706.33-2008《现行家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》

GB 4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》

GB 4706.36-2014《现行家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求》

GB 4706.37-2008《现行家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》

GB 4706.39-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》

GB 4706.40-2008《现行家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》

GB 4706.41-2005《家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求》

GB 4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》

食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标等

产品质量法等相关法律法规

3 抽样

产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整；抽取的两份样品分别单独封装，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品，留样封存于承检机构。抽样单应附企业需填写的信息表。

| 序号 | 抽查产品 | 相关产品 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 奶瓶 | 塑料奶瓶 | 样品不少于20个，16个作为检验样品，4个作为复检备用样品。 |
|  |  | 玻璃奶瓶 | 样品不少于8件，6件作为检验样品，2件作为复检备用样品。 |
|  |  | 硅胶奶瓶 | 样品不少于15件，10件作为检验样品，5件作为复检备用样品。 |
| - 2 | 奶嘴 | 橡胶、硅胶奶嘴 | 样品不少于20个，16个作为检验样品，4个作为复检备用样品。 |
| - 3 | 婴幼儿塑料餐饮具 | 聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚碳酸酯、橡胶改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、丙烯腈-苯乙烯、密胺、玻璃钢、尼龙材质的碗、碟、杯、刀、叉、勺、筷子等 | 样品不少于18个，14个作为检验样品，4个作为复检备用样品。 |
| - 4 | 食品用塑料容器 | 聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚碳酸酯、橡胶改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、丙烯腈-苯乙烯、密胺、玻璃钢、尼龙材质材质的餐盒、保鲜盒、水壶、水杯等 | 样品不少于30个，20个作为检验样品，10个作为复检备用样品。 |
| - 5 | 食品用塑料膜（袋） | 复合膜袋、非复合膜袋（聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚偏二氯乙烯等） | （膜类）食品包装膜，非复合膜的产品，样品数量不小于3平方米（其中2平方米作为检验样品，1平方米作为复检备用样品）。复合膜的产品，样品数量不小于4平方米的样品（其中，3平方米作为检验样品，1平方米作为复检备用样品）。 （袋类）单个容量超过200mL,样品数量不少于60个样品（其中，30个作为检验样品，30个作为复检备用样品）。单个容量小于200mL的，需相应增加试验样品量。 |
| - 6 | 密胺餐具 | 密胺材质的碗、碟、杯、刀、叉、勺、筷子、餐盘等 | 样品不少于20个/双。16个/双作为检验样品，4个/双作为复检备用样品。 |
| - 7 | 一次性塑料餐饮具 | 聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚碳酸酯、橡胶改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、丙烯腈-苯乙烯、密胺、玻璃钢、尼龙、其他材质的碗、碟、杯、刀、叉、饭盒等 | 样品不少于60个，40个作为检验样品，20个作为复检备用样品。 |
| - 8 | 食品用金属制品 | 不锈钢、铝制材质的碗、碟、杯、刀、叉、勺、筷子、炊具等 | 小样品不少于10件，8件作为检验样品，2件作为复检备用样品；大样品不少于8件，6件作为检验样品，2件作为复检备用样品。 |
| - 9 | 电热电动食品加工设备 | 电热电动食品加工设备（电炖锅、电蒸锅、豆浆机、榨汁机、搅拌机、电水壶等家用电器） | 与食品接触部位为不锈钢材质、铝材质、玻璃材质、陶瓷材质、搪瓷材质、内壁为聚四氟乙烯涂料的材质产品,抽取样品总量不少于6个，5个检验用样品；1个复检备用样品。 与食品接触部位为塑料材质的产品，抽取样品总量不少于12个，10个作为检验样品，2个作为复检备用样品。 |
| - 10 | 纸包装、容器等制品 | 纸袋、纸杯、纸餐具、纸盒、纸碗 | 样品不少于5条（50个/条），3条作为检验样品，2条作为复检备用样品。 |
| - 11 | 塑料编织袋 | 塑料编织袋 | 样品不少于30个，20个作为检验样品，10个作为复检备用样品。 |
| - 12 | 洗涤剂 | 手洗餐具用洗涤剂、食品用洗涤剂 | 样品不少于8瓶，其中5瓶作为检验样品，3瓶作为复检备用样品。 |
| - 13 | 压力锅 | 压力锅和与锅内气体、食物接触的橡胶件和密封圈 | 压力锅样品：不少于3件，2件作为检验样品，1件作为复检备用样品。 |
|  |  |  | 密封圈样品：小样品不少于10件，8件作为检验样品，2件作为复检备用样品；大样品不少于8件，6件作为检验样品，2件作为复检备用样品。 |
| - 14 | 一次性竹筷子 | 一次性竹筷子 | 样品不少于30个，20个作为检验样品，10个作为复检备用样品。 |
| - 15 | 工业和商用电热食品加工设备 | 工业和商用电热食品加工设备（商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元、便携式电热工具及其类似器具、商用多用途电平锅、商用电烤炉和烤面包炉、商用单双面电热铛、商用电开水器和液体加热器、商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉、商用电深油炸锅） | 每款产品抽取2组样本3台，第1组2台用于检验，第2组1台用于备样。 |

4 检验项目要求

| 产品 |  |  |  | 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 备注 |  | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 奶瓶 | 塑料奶瓶 |  |  | 1 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 总迁移量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 重金属 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 脱色试验（仅适用添加了着色剂的产品（ |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 邻苯二甲酸二正丁酯特定迁移量 |  | GB 9685-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 邻苯二甲酸二（α-乙基己酯）特定迁移量 |  | GB 9685-2016 |  |  |  |  |
|  | 玻璃奶瓶 |  |  | 1 | 铅 |  | GB 4806.5-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 镉 |  | GB 4806.5-2016 |  |  |  |  |
|  | 硅胶奶瓶 |  |  | 1 | 总迁移量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 重金属（以铅计） |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 脱色试验（仅适用添加了着色剂的产品（ |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
| 奶嘴 |  |  |  | 1 | 总迁移量（蒸馏水） |  | GB 4806.2-2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 总迁移量（4%<体积分数>乙酸） |  | GB 4806.2-2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 总迁移量（50%<体积分数>乙醇）） |  | GB 4806.2-2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 高锰酸钾消耗量（蒸馏水） |  | GB 4806.2-2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 重金属（4%<体积分数>乙酸） |  | GB 4806.2-2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 锌/锌（Zn）迁移量（4%<体积分数>乙酸） |  | GB 4806.2-2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 挥发性物质（仅适用于橡胶奶嘴） |  | GB 4806.2-2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 2,6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量（仅适用于天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶奶嘴） |  | GB 4806.2-2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 2,2'-亚甲基双-（4-甲基-6-叔丁基苯酚）迁移量（仅适用于天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶奶嘴） |  | GB 4806.2-2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量（人工唾液）（N-亚硝胺） |  | GB4806.2-2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量（人工唾液）（N-亚硝胺可生成物） |  | GB4806.2-2015 |  |  |  |  |
| 婴幼儿塑料餐饮具（碗、碟、杯、刀、叉、勺、筷子等） | 聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚碳酸酯、尼龙、苯乙烯、聚氯乙烯 |  |  | 1 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 总迁移量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 重金属 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 脱色试验（仅适用添加了着色剂的产品（ |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 氯乙烯[SML]或[QM] |  | GB 4806.6-2016 | 视产品标识或符合性声明而定 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 1，1-二氯乙烷[SML]或[QM] |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 辛烯[SML] |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 乙酸锌（以锌计）[SML] |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 乙烯[QM] |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 苯乙烯[QM] |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 以锑计[SML] |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 4，4'-亚异丙基二苯酚（双酚A）[SML] |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 邻苯二甲酸二正丁酯特定迁移量 |  | GB 9685-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 邻苯二甲酸二（α-乙基己酯）特定迁移量 |  | GB 9685-2016 |  |  |  |  |
| 食品用塑料容器（餐盒、保鲜盒等） | 聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚碳酸酯、尼龙、苯乙烯、聚氯乙烯 |  |  | 1 | 容量偏差 |  | BB/T 0013-2011 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 13508-2011 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 2357-1998 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 2460-1999 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 跌落强度 |  | BB/T 0013-2011 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 2357-1998 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 密封性能 |  | BB/T 0013-2011 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 2357-1998 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 2460-1999 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 尺寸偏差 |  | GB/T 13508-2011 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 2357-1998 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | BB/T 0060-2012 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 质量偏差 |  | BB/T 0060-2012 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 粘度降 |  | GB/T 14190-2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 悬吊试验 |  | BB/T 0013-2011 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 抗压试验 |  | BB/T 0013-2011 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 总迁移量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 重金属 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 脱色试验（仅适用添加了着色剂的产品（ |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 氯乙烯或[QM] |  | GB 4806.6-2016 | 视产品标识或符合性声明而定 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 1，1-二氯乙烷 [QM] |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 辛烯[SML] |  | GB 4806.6-2016 | 乙烯与辛酸聚合物 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 乙酸锌（以锌计）[SML] |  | GB 4806.6-2016 | 乙烯与乙酸锌聚合物 |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 乙烯[QM] |  | GB 4806.6-2016 | 视产品标识或符合性声明而定 |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 苯乙烯[QM] |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 以锑计[SML] |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 乙醛含量 |  | SN/T 3385-2012 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | BB/T 0060-2012 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 铅（4%乙酸，回流0.5h） |  | GB 31604.34-2016 | 视产品标识或符合性声明而定 |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 氯乙烯单体 |  | GB 31604.31-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 温湿度调节处理 |  | GB/T 2918-2018 |  |  |  |  |
| 食品用塑料膜（袋） | 非复合膜、袋 |  | 聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚对苯二甲酸乙醇酯、聚碳酸酯、尼龙、苯乙烯、聚氯乙烯 | 1 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 总迁移量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 重金属（以Pb计，4%乙酸（ |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 脱色试验（仅适用添加了着色剂的产品（ |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 氯乙烯[SML]或[QM] |  | GB 4806.6-2016 | 视产品标识或符合性声明而定 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 1，1-二氯乙烷[SML]或[QM] |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 辛烯[SML] |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 乙酸锌（以锌计）[SML] |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 乙烯[QM] |  | GB 4806.6-2016 | 视产品标识或符合性声明而定 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 苯乙烯[QM] |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 以锑计[SML] |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 厚度 |  | BB/T 0002-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 10003-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 10457-2009 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 雾度 |  | GB/T 10003-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 10457-2009 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 1125-2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 透光率 |  | BB/T 0002-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 10457-2009 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 摩擦系数 |  | BB/T 0002-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 1125-2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 宽度、长度 |  | BB/T 0002-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 10003-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 拉伸强度和断裂伸长率 |  | BB/T 0002-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 10003-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 10457-2009 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 热收缩率 |  | BB/T 0002-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 10003-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 热封强度 |  | BB/T 0002-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 10003-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 润湿张力 |  | BB/T 0002-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 10003-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 密度，平均密度 |  | BB/T 0002-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 透湿率的测定 |  | BB/T 0002-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 10003-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 10457-2009 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 气体透过率 |  | GB/T 10457-2009 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 直角撕裂强度 |  | GB/T 10457-2009 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 温湿度调节处理 |  | GB/T2918-1998 |  |  |  |  |
|  | 商品零售包装袋 |  | 聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚对苯二甲酸乙醇酯、聚碳酸酯、尼龙、苯乙烯、聚氯乙烯 | 1 | 长度偏差 |  | GB/T 21661-2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 宽度偏差 |  | GB/T 21661-2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 厚度偏差 |  | GB/T 21661-2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 提吊试验 |  | GB/T 21661-2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 跌落试验 |  | GB/T 21661-2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 漏水性 |  | GB/T 21661-2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 封合强度 |  | GB/T 21661-2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 落镖冲击 |  | GB/T 21661-2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 温湿度调节处理 |  | GB/T 2918-2018 |  |  |  |  |
|  | 复合膜袋 |  |  | 1 | 高锰酸钾消耗量（水） |  | GB 9683-1988 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 重金属（以Pb计） |  | GB 9683-1988 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 甲苯二胺（4%乙酸） |  | GB 9683-1988 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 溶剂残留总量 |  | GB/T 10004-2008/《生产许可证实施细则》/产品标准要求 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 苯系物含量 |  | GB/T 10004-2008/《生产许可证实施细则》/产品标准要求 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 厚度 |  | GB/T 10004-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 1871-1993 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 2197-1996 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 19741-2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T6672-2001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 宽度、长度 |  | GB/T 10004-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 1871-1993 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 2197-1996 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 19741-2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 18192-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 6673-2001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 剥离力 |  | GB/T 10004-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 1871-1993 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 2197-1996 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 19741-2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 18192-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T6672-2001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 18706-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 热合强度 |  | GB/T 10004-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 1871-1993 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 2197-1996 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T6672-2001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 封合强度 |  | GB/T 19741-2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 18192-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 18706-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 口盖的位置偏差 |  | GB/T 18454-2019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 复合塑料膜与纸粘结度 |  | GB/T 19741-2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 光标间距 |  | GB/T 18192-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 内层塑料膜定量 |  | GB/T 18192-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 18706-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 挺度 |  | GB/T 18192-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 18706-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 拉断力 |  | GB/T 10004-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 1871-1993 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 2197-1996 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 19741-2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 18192-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 18454-2019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 18706-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 断裂标称应变 |  | GB/T 10004-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 1871-1993 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 2197-1996 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 18454-2019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 直角撕裂力 |  | GB/T 10004-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 1871-1993 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 水蒸气透过量 |  | GB/T 10004-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 1871-1993 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 2197-1996 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 氧气透过量 |  | GB/T 10004-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 1871-1993 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 2197-1996 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 19741-2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 18192-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 18454-2019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 18706-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 耐压性能 |  | GB/T 10004-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 1871-1993 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 2197-1996 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 19741-2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 18454-2019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 跌落性能 |  | GB/T 10004-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 1871-1993 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 2197-1996 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 19741-2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 18454-2019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 耐热性 |  | GB/T 10004-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 1871-1993 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 耐高温介质 |  | GB/T 10004-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 穿刺强度 |  | GB/T 10004-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | 耐油性 |  | QB/T 1871-1993 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 | 耐寒性 |  | QB/T 1871-1993 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 | 抗摆锤冲击能 |  | GB/T 10004-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QB/T 1871-1993 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 | 光线透过率 |  | GB/T 10004-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 18454-2019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 雾度 |  | GB/T 10004-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 | 摩擦系数 |  | GB/T 10004-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 尺寸偏差 |  | GB/T 19741-2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 18192-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 18706-2008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 | 温湿度调节处理 |  | GB/T2918-2018 |  |  |  |  |
| 密胺餐具 |  |  |  | 1 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 总迁移量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 重金属（以Pb计，4%乙酸（ |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 脱色试验（仅适用添加了着色剂的产品（ |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 三聚氰胺[SML] |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 以甲醛计[SML（T）] |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 耐干热性 |  | QB/T 1999-1994 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 耐低温性 |  | QB/T 1999-1994 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 耐湿热性 |  | QB/T 1999-1994 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 翘曲 |  | QB/T 1999-1994 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 跌落 |  | QB/T 1999-1994 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 耐污染性 |  | QB/T 1999-1994 |  |  |  |  |
| 一次性塑料餐饮具（碗、碟、杯、刀、叉、勺、饭盒、托等） |  |  |  | 1 | 感官 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 总迁移量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 重金属 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 脱色试验（仅适用添加了着色剂的产品（ |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 特定迁移量（以锑计）（限PET材质） |  | GB 4806.6-2016 | 视产品标识或符合性声明而定 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质） |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 氯乙烯迁移量（限PVC材质） |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质） |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质） |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 1,3-丁二烯迁移量（限有丁二烯单体的聚合物） |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 苯乙烯和乙苯残留量（限PS材质（ |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 邻苯类增塑剂迁移量（限PVC材质） |  | GB 9685-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 容积偏差（对刀、叉、勺、筷、碟、盘等不作要求） |  | GB/T 18006.1-2009 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 耐温试验（对可能盛装热菜、热食物、热饮的盒、杯、碗有要求） |  | GB/T 18006.1-2009 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 漏水试验（对盛装液体功能的盒、碗杯有要求） |  | GB/T 18006.1-2009 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 负重试验（对盛装的食品有堆码或手握的餐盒、碗、杯） |  | GB/T 18006.1-2009 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 盖提连接对折试验（有盖和容器连体有要求） |  | GB/T 18006.1-2009 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 跌落试验 |  | GB/T 18006.1-2009 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 耐微波炉试验 |  | GB/T 18006.1-2009 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 含水量（植物天然模塑餐具） |  | GB/T 18006.1-2009 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 霉菌 |  | GB/T 18006.1-2009 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 大肠菌群 |  | GB 14934-2016 附录B |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 沙门氏菌 |  | GB 14934-2016 附录C |  |  |  |  |
| 食品用金属制品 |  |  |  | 1 | 砷（As）迁移量 |  | GB 4806.9-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 镉（Cd）迁移量 |  | GB 4806.9-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 铅（Pb）迁移量 |  | GB 4806.9-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 铬（Cr）迁移量 |  | GB 4806.9-2016 | 与食品直接接触的不锈钢制品检测；与食品直接接触的其他金属材料及制品不检测；马氏体型不锈钢不检测 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 镍（Ni）迁移量 |  | GB 4806.9-2016 | 与食品直接接触的不锈钢制品检测；与食品直接接触的其他金属材料及制品不检测 |  |  |  |
| 电热电动食品加工设备 | 与食品接触部分（聚丙烯材质） |  |  | 1 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 总迁移量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 重金属（以Pb计，4%乙酸（ |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 脱色试验（仅适用添加了着色剂的产品（ |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  | 与食品接触部分（聚苯乙烯材质） |  |  | 1 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 总迁移量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 重金属（以Pb计，4%乙酸（ |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 脱色试验（仅适用添加了着色剂的产品（ |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 乙烯[QM] |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 苯乙烯[QM] |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  | 与食品接触部分（聚对苯二甲酸乙二醇酯材质） |  |  | 1 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 总迁移量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 重金属（以Pb计，4%乙酸（ |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 脱色试验（仅适用添加了着色剂的产品（ |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 以锑计[SML] |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  | 与食品接触部分（聚碳酸酯材质） |  |  | 1 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 总迁移量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 重金属（以Pb计，4%乙酸（ |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 脱色试验（仅适用添加了着色剂的产品（ |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 4，4'-亚异丙基二苯酚（双酚A）[SML] |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 游离酚 |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  | 与食品接触部分（橡胶改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、丙烯腈-苯乙烯材质） |  |  | 1 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 总迁移量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 重金属（以Pb计，4%乙酸（ |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 脱色试验（仅适用添加了着色剂的产品（ |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 丙烯腈[SML] |  | GB 4806.6-2016 | 丙烯腈-苯乙烯共聚物、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 |  |  |  |
|  | 与食品接触部分（聚乙烯材质） |  |  | 1 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 总迁移量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 重金属（以Pb计，4%乙酸（ |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 脱色试验（仅适用添加了着色剂的产品（ |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 辛烯[SML] |  | GB 4806.6-2016 | 乙烯与辛酸聚合物 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 乙酸锌（以锌计）[SML] |  | GB 4806.6-2016 | 乙烯与乙酸锌聚合物 |  |  |  |
|  | 与食品接触部分（玻璃材质） |  |  | 1 | 铅 |  | GB 4806.5-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 镉 |  | GB 4806.5-2016 |  |  |  |  |
|  | 与食品接触部分（陶瓷材质） |  |  | 1 | 铅 |  | GB 4806.4-2016/ GB 12651-2003 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 镉 |  | GB 4806.4-2016/ GB 12651-2003 |  |  |  |  |
|  | 与食品接触的金属材料及制品 |  |  | 1 | 砷（As）迁移量 |  | GB 4806.9-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 镉（Cd）迁移量 |  | GB 4806.9-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 铅（Pb）迁移量 |  | GB 4806.9-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 铬（Cr）迁移量 |  | GB 4806.9-2016 | 与食品直接接触的不锈钢制品检测；与食品直接接触的其他金属材料及制品不检测；马氏体型不锈钢材料及制品不检测 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 镍（Ni）迁移量 |  | GB 4806.9-2016 | 与食品直接接触的不锈钢制品检测；与食品直接接触的其他金属材料及制品不检测 |  |  |  |
|  | 与食品接触部分（内壁为聚四氟乙烯涂层材质） |  |  | 1 | 总迁移量 |  | GB 4806.10-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 4806.10-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 重金属 |  | GB 4806.10-2016 |  |  |  |  |
| 纸包装、容器等制品 | 淋膜纸杯 |  |  | 1 |  | 总迁移量 | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 重金属（以Pb计，4%乙酸（ | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 铅（以Pb计） | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 砷（以As计） | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 荧光性物质（254nm，365nm） | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 杯身挺度 | GB/T 27590-2011 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  | 容量偏差 | GB/T 27590-2011 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  | 渗漏试验 | GB/T 27590-2011 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 |  | 霉菌 | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  | 纸袋、纸餐具 |  |  | 1 |  | 总迁移量 | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 重金属（以Pb计，4%乙酸（ | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 铅（以Pb计） | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 砷（以As计） | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 荧光性物质（254nm，365nm） | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 霉菌 | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  | 纸盒、纸碗 |  |  | 1 |  | 总迁移量 | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 重金属（以Pb计，4%乙酸（ | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 铅（以Pb计） | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 砷（以As计） | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 荧光性物质（254nm，365nm） | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 抗压强度 | GB/T 27591-2011 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  | 容量偏差 | GB/T 27590-2011 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 27591-2011 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  | 渗漏性能 | GB/T 27590-2011 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 27591-2011 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 |  | 霉菌 | GB 4806.8-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  | 负重性能 | GB/T27589-2011 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  | 尺寸偏差 | GB/T27589-2011 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 |  | 盖体对折性能 | GB/T27589-2011 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 |  | 耐温试验 | GB/T27589-2011 |  |  |  |  |
| 塑料编织袋（聚乙烯、聚丙烯等） |  |  |  | 1 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 总迁移量 |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 重金属（以Pb计，4%乙酸（ |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 脱色试验（仅适用添加了着色剂的产品（ |  | GB 4806.7-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 辛烯[SML] |  | GB 4806.6-2016 | 乙烯与辛酸聚合物 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 乙酸锌（以锌计）[SML] |  | GB 4806.6-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 尺寸偏差 |  | GB/T8946-2013 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 质量偏差 |  | GB/T8946-2013 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 经密度、纬密度 |  | GB/T8946-2013 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 拉伸负荷 |  | GB/T8946-2013 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 剥离力 |  | GB/T8946-2013 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 跌落试验 |  | GB/T8946-2013 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 耐热性能 |  | GB/T8946-2013 |  |  |  |  |
| 洗涤剂 |  | 手洗餐具用洗涤剂 |  | 1 | pH15 |  | GB/T 9985-2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 荧光增白剂 |  | GB/T 9985-2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 甲醇 |  | GB/T 9985-2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 甲醛 |  | GB/T 9985-2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 砷 |  | GB/T 9985-2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 重金属 |  | GB/T 9985-2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 菌落总数 |  | GB/T 9985-2000 | 散装产品不做此项 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 大肠菌群 |  | GB/T 9985-2000 | 散装产品不做此项 |  |  |  |
|  |  | 食品用洗涤剂 |  | 1 | 砷（以As计（ |  | GB 14930.1-2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 重金属（以Pb计） |  | GB 14930.1-2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 甲醛 |  | GB 14930.1-2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 甲醇 |  | GB 14930.1-2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 菌落总数 |  | GB 14930.1-2015 | 散装产品不做此项 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 大肠菌群 |  | GB 14930.1-2015 | 散装产品不做此项 |  |  |  |
| 压力锅 |  |  |  | 1 | 砷（As）迁移量 |  | GB 4806.9-2016 | 金属部分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 镉（Cd）迁移量 |  | GB 4806.9-2016 | 金属部分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 铅（Pb）迁移量 |  | GB 4806.9-2016 | 金属部分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 铬（Cr）迁移量 |  | GB 4806.9-2016 | 与食品直接接触的不锈钢制品检测；与食品直接接触的其他金属材料及制品不检测；马氏体型不锈钢不检测 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 镍（Ni）迁移量 |  | GB 4806.9-2016 | 与食品直接接触的不锈钢制品检测；与食品直接接触的其他金属材料及制品不检测 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 总迁移量 |  | GB 4806.11-2016 | 橡胶件 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 4806.11-2016 | 橡胶件 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 重金属 |  | GB 4806.11-2016 | 橡胶件 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 1,3-丁二烯 |  | GB 4806.11-2016 | 橡胶件，视产品标识或符合性声明而定 |  |  |  |
| 一次性竹筷子 |  |  |  | 1 | 大肠菌群 |  | GB 19790.2-2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 沙门氏菌 |  | GB 19790.2-2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 金黄色葡萄球菌 |  | GB 19790.2-2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | β型溶血性链球菌 |  | GB 19790.2-2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 霉菌 |  | GB 19790.2-2005 |  |  |  |  |
| 工业和商用电热食品加工设备 |  |  |  | 1 | 标志和说明 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.33-2008 GB 4706.34-2008 GB 4706.36-2014 GB 4706.37-2008 GB 4706.39-2008 GB 4706.40-2008 GB 4706.41-2005 GB 4706.52-2008 第7章 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 对触及带电部件的防护 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.33-2008 GB 4706.34-2008 GB 4706.36-2014 GB 4706.37-2008 GB 4706.39-2008 GB 4706.40-2008 GB 4706.41-2005 GB 4706.52-2008 第8章 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 输入功率和电流 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.33-2008 GB 4706.34-2008 GB 4706.36-2014 GB 4706.37-2008 GB 4706.39-2008 GB 4706.40-2008 GB 4706.41-2005 GB 4706.52-2008 第10章 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.33-2008 GB 4706.34-2008 GB 4706.36-2014 GB 4706.37-2008 GB 4706.39-2008 GB 4706.40-2008 GB 4706.41-2005 GB 4706.52-2008 第13章 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 耐潮湿 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.33-2008 GB 4706.34-2008 GB 4706.36-2014 GB 4706.37-2008 GB 4706.39-2008 GB 4706.40-2008 GB 4706.41-2005 GB 4706.52-2008 第15章 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 泄漏电流和电气强度 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.33-2008 GB 4706.34-2008 GB 4706.36-2014 GB 4706.37-2008 GB 4706.39-2008 GB 4706.40-2008 GB 4706.41-2005 GB 4706.52-2008 第16章 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 稳定性和机械危险 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.33-2008 GB 4706.34-2008 GB 4706.36-2014 GB 4706.37-2008 GB 4706.39-2008 GB 4706.40-2008 GB 4706.41-2005 GB 4706.52-2008 第20章 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 机械强度 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.33-2008 GB 4706.34-2008 GB 4706.36-2014 GB 4706.37-2008 GB 4706.39-2008 GB 4706.40-2008 GB 4706.41-2005 GB 4706.52-2008 第21章 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 结构（不包括第22.46条试验） |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.33-2008 GB 4706.34-2008 GB 4706.36-2014 GB 4706.37-2008 GB 4706.39-2008 GB 4706.40-2008 GB 4706.41-2005 GB 4706.52-2008 第22章 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 内部布线（不包括第23.3条试验） |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.33-2008 GB 4706.34-2008 GB 4706.36-2014 GB 4706.37-2008 GB 4706.39-2008 GB 4706.40-2008 GB 4706.41-2005 GB 4706.52-2008 第23章 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 电源连接和外部软线 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.33-2008 GB 4706.34-2008 GB 4706.36-2014 GB 4706.37-2008 GB 4706.39-2008 GB 4706.40-2008 GB 4706.41-2005 GB 4706.52-2008 第25章 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 外部导线用接线端子 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.33-2008 GB 4706.34-2008 GB 4706.36-2014 GB 4706.37-2008 GB 4706.39-2008 GB 4706.40-2008 GB 4706.41-2005 GB 4706.52-2008 第26章 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 接地措施 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.33-2008 GB 4706.34-2008 GB 4706.36-2014 GB 4706.37-2008 GB 4706.39-2008 GB 4706.40-2008 GB 4706.41-2005 GB 4706.52-2008 第27章 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 螺钉和连接 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.33-2008 GB 4706.34-2008 GB 4706.36-2014 GB 4706.37-2008 GB 4706.39-2008 GB 4706.40-2008 GB 4706.41-2005 GB 4706.52-2008 第28章 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.33-2008 GB 4706.34-2008 GB 4706.36-2014 GB 4706.37-2008 GB 4706.39-2008 GB 4706.40-2008 GB 4706.41-2005 GB 4706.52-2008 第29章 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 耐热和耐燃 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.33-2008 GB 4706.34-2008 GB 4706.36-2014 GB 4706.37-2008 GB 4706.39-2008 GB 4706.40-2008 GB 4706.41-2005 GB 4706.52-2008 第30章 |  |  |  |  |
| 备注：a 极重要质量项目； b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

关于单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移总量限量、最大残留量项目的确定，请结合产品信息而定。

5.检验应注意的问题

①若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目（主要是产品通用重要特征值）时，应按本规范中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

③检测微生物指标应采用未开封的样品。

6 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类项目不合格时，属于一般不合格。